დანართი N2

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 0-70 (მდინარის ბალასტი) ტექნიკური პარამეტრები

| EN 13286-47 – Test method for the determination of California bearing ratio, (CBR%) - კალიფორნიის რიცხვი | ≥ 50.0 % |
| --- | --- |

| EN 933-1 – Determination of particle size distribution - Sieving method (wet sieving) (% in mass) / მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომეტრია), საცრული მეთოდი (სველი). |  |
| --- | --- |
| Sieve - საცერი | Limits - ზღვრები % |
| - Sieve 0.063 mm საცერი 0,063 მმ | # 0 – 6 |
| - Sieve 0.125 mm საცერი 0.125 მმ | # 1 – 9 |
| - Sieve 0.25 mm საცერი 0.25 მმ | # 3 – 12 |
| - Sieve 0.50 mm საცერი 0.50 მმ | # 4 – 16 |
| - Sieve 1.0 mm საცერი 1.0 მმ | # 7 – 22 |
| - Sieve 2.0 mm საცერი 2.0 მმ | # 11 – 29 |
| - Sieve 4.0 mm საცერი 4.0 მმ | # 17 – 37 |
| - Sieve 8.0 mm საცერი 8.0 მმ | # 26 – 48 |
| - Sieve 11.2 mm საცერი 11.2 მმ | # 32 – 59 |
| - Sieve 16.0 mm საცერი 16.0 მმ | 39 – 63 |
| - Sieve 22.4 mm საცერი 22.4 მმ | # 48 – 71 |
| - Sieve 31.5 mm საცერი 31.5 მმ | 59 – 80 |
| - Sieve 45.0 mm საცერი 45.0 მმ | 73 – 91 |
| - Sieve 63.0 mm საცერი 63.0 მმ | 85 - 100 |
| - Sieve 90.0 mm საცერი 90.9 მმ | 100 |