Техническое задание на фибру металическую

- Фибра изготавливается из тонкой стальной низкоуглеродистой проволоки, соответствующей ГОСТ 3282;

- Фибра представляет собой отрезки тонкой стальной проволоки, склеенные между собой;

- Размеры фибры  - диаметр – 0,55 мм., длина – 35 мм.;

| Диаметр, мм | Длина, L, мм. | Высота плеча, А, мм. | Длина плеча, В, мм. | Длина средней части , С, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,55+0,05 | 35,0+/- 3,0 | 2,7+/-0,5 | 4,0+/-1,0 | 20,0+/-1,0 |

- Фибра склеена в блоки;

- На поверхности фибры не должно быть смазки, загрязнений или ржавчины.

Предпологаемое количество до конца 2024 года  –  40 000,00 кг