ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Willpur WS

2-компонентная полиуретановая система

Двухкомпонентная система Willpur предназначена для стабилизации разрушенного горного массива, стабилизации горных пород и укрепления грунта при горной проходке.

| Показатели | Компонент А | Компонент Б |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородная жидкость от бесцветного до коричневого цвета | Однородная жидкость темно- коричневого цвета |
| Вязкость при 25 оС мПа*с | 200±100 | 200±100 |
| Плотность при 20 оС г/см3 | 1,00±0,05 | 1,23±0,03 |
| Соотношение А:Б по объему | 100 | 100 |

| Профиль реакции при температуре: | 15°C | 20°C | 25°C |
| --- | --- | --- | --- |
| Время отверждения [сек] | 120 ± 10 | 110 ± 10 | 80 ±10 |
| Фактор пены | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Температура реакции | ˂140 | ˂140 | ˂140 |

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие | МПа | 44 |
| Модуль упругости | МПа | 867 |
| Адгезия после 30 минут выдержки | МПа | 4,4 |
| Прочность при изгибе | МПа | 78,8 |
| Твердость по Шору Д | - | 30 |

Система Willpur предназначена для переработки при помощи специализированных машин высокого давления. Компоненты системы Willpur должны накачиваться с использованием двухкомпонентного насоса в объемном соотношении 1:1. Тип используемого оборудования и регулируемые параметры должны обеспечить оптимальное смешивание.

Компоненты системы следует хранить в сухих и хорошо проветриваемых помещениях в плотно закрытой фабричной упаковке в позиции, исключающих вытекание. Предохранять от воздействий влаги и прямых солнечных лучей. Срок годности продукта составляет шесть месяцев с даты поставки. Продукт следует хранить в сухом месте при температуре от 10ºC до 30ºC. Неправильное хранение сократит срок годности.