Technical Specification for Steel Relia 450

| Dimensions of Steel Sheets |  |  | Unit of Measure | Quantity of Sheets. | Sheet Size (in meters) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model Relia 450 | Steel hardness 450 HB |  |  |  |
| 1 | Steel thickness | 10 mm | 12 m² | 1 | 6х2 |
| 2 | Steel thickness | 30 mm | 12 m² | 1 | 6х2 |
| 3 | Steel thickness | 40 mm | 24 m² | 2 | 6х2 |

| Chemical Properties of Relia 450 Premium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn Mn P S Si Al Ti Cr Ni Cu N | P | S. | Si | Al | Nb | V | Ti | Cr | Mo | Ni | Cu | B | N |
| <0,20 Mn P S Si Al Ti Cr Ni Cu N | <1,60 | <0,02 | <0,003 | <0,60 | <0,60 | <0,03 | <0,03 | <0,05 | <1,0 | <0,2 | <0,6 | <0,4 | <0,003 | <0,008 |

| Physical Properties of Relia 450 Premium Steel |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brinell Hardness | Hardenability. | Tensile Deformation Q0.5 MPa | Tensile Deformation QB MPa | Elongation (%) | Impact Resistance at Temperature (°C) | Average Impact Resistance Energy (Joules) |
| 420 -480 | >380 | 1200 | 1400 | 10 | >20 | >27 |