ტექნიკური დავალება ფოლადზე

Relia 450

| ფოლადის ფურცლების ზომები |  |  | საზომი ერთეული | ფურცლების რაოდენობა | ფურცლის ზომა მეტრებში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | მოდელი Relia 450 | ფოლადის სიმტკიცე 450 НВ |  |  |  |
| 1 | ფოლადის სისქე | 10 მმ. | 12 მ² | 1 | 6х2 |
| 2 | ფოლადის სისქე | 30 მმ. | 12 მ² | 1 | 6х2 |
| 3 | ფოლადის სისქე | 40 მმ. | 24 მ² | 2 | 6х2 |

| Relia 450 Premium-ის ქიმიური მახასიათებლები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Mn Mn P S Si Al Ti Cr Ni Cu N | P | S. | Si | Al | Nb | V | Ti | Cr | Mo | Ni | Cu | B | N |
| <0,20 Mn P S Si Al Ti Cr Ni Cu N | <1,60 | <0,02 | <0,003 | <0,60 | <0,60 | <0,03 | <0,03 | <0,05 | <1,0 | <0,2 | <0,6 | <0,4 | <0,003 | <0,008 |

| Relia 450 Premium-ის ფოლადის ფიზიკური მახასიათებლები |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სიმტკიცე ბრინელის მიხედვით | გამოწრთობადობა. | გაჭიმვის დეფორმაცია Q0,5 მპა | გაჭიმვის დეფორმაცია QB მპა | წაგრძელება (%) | დარტყმითი დატვირთვისადმი მედეგობა ტემპერატურაზე (°C) | დარტყმითი დატვირთვისადმი მედეგობის საშუალო ენერგია (ჯოული) |
| 420 -480 | >380 | 1200 | 1400 | 10 | >20 | >27 |