**ქსოვილის შემადგენლობა და მოთხოვნები:**

**1, 2, 3 და 4 პოზიციებისათვის**

1. ქსოვილის ბოჭკოვანი შემადგენლობა(ISO 1833-1:2006) არანაკლებ 51% ბამბა;

2. ანტისტატიკი EN1149-3 სტანდარტის მიხედვით;

3. ქსოვილის წონა (ISO 3801:1977 არანაკლება ) არანაგკლებ 200 გრ/მ2 და არაუმეტეს 300 გრ/მ2 ;

4. ფერის მგრადობა სინათლეზე(ISO105-B02:1994) >4;

5. ფერის მგრადობა რეცხვაზე (ISO105-C06:2010), ფერის ცვლილება >4;

6. წყალმედეგობა: (AATCC100) ISO 4920 სტანდარტის მიხედვით 4 ან 5;

7. ხევადობის ძალა(ნ/5 სმ) (ISO13934-1 მინაკერის მეთოდი CRE ); ძირითადი >800, მისაქსელი >400;

8. ძაფი-შესაკერად გამოყენებული იქნას 40/3 და 30/2 ზომის არმირებული პოლიესტერის ძაფით;

9. ნაკერების გამგლეჯი დატვირთვა უნდა იყოს - არანაკლებ 250 ნ;

10. ელვა შესაკრავები 5- დან 7 -მდე ზომის მყარი, გამძლე, პოლიმერული მასალით დამზადებული;

**5 და 6 პოზიციისათვის**

1. ქსოვილის ბოჭკოვანი შემადგენლობა(ISO 1833-1:2006) შემადგენლობა: არანაკლებ 96% ბამბა.