დასაბანდეროლებელი (ბანკნოტების გადასახვევი) ლენტი



✓ ბანკნოტების გადასახვევი ლენტი

✓ მასალა: ქაღალდი + პოლიეთინელი ლამინაციით

✓ სიგანე: 40მმ

✓ სიგრძე: 185მ.+/-5

✓ სისქე: 120m+/-6m

✓ კონსტრუქცია: 80გრ, PE25 მდე

✓ ღერძი: 52+/-1მმ

✓ გაცხელებისტემპერატურა: 160+/-10

✓ ჭიმვადობისძალა: 65N/15მმ (სიგრძეზე)

✓ ჭიმვადობისსისწრაფე: 200 მმ/წუთში

✓ სერტიფიკატი ტესტირების მეთოდი: JIS.Z1702 (სავალდებულოა)

✓ წარმოებისქვეყანა:იაპონია (სასურველია)