დანართი #1

ს.ს.“მინა“

მოწოდებული პროდუქციის გრანულომეტრული და ქიმიური პარამეტრები

დოლომიტი

ქიმიური შემადგენლობა

|  |  |
| --- | --- |
| CaO | 32.5 %±1.3% |
| MgO | 18.3 %±1% |
| SiO2 | Max. 2.5% |
| Fe2O3 | Max. 0.38% |

სინესტე - max -1%

გრანულაცია

|  |  |
| --- | --- |
| +2.38 | Max.-5% |
| +1.70 | Max.-8% |
| +0.600 | 30-50 |
| +0.300 | 12-30 |
| +0.106 | 14-50 |
| +0.075 | 5-12 |
| -0.075 | Max. 8% |