/ს.ს.“მინა“/

მოწოდებული პროდუქციის გრანულომეტრული და ქიმიური პარამეტრები

კირქვა

ქიმიური შემადგენლობა

|  |  |
| --- | --- |
| CaO | 53.5 %±1.3% |
| MgO | 0.6 %±0.2% |
| SiO2 | Max. 1.5% |
| Fe2O3 | Max. 0.15% |

სინესტე - max -1%

გრანულაცია

|  |  |
| --- | --- |
| +2.38 | Max- 5 % |
| +1.70 | Max.-8% |
| +0.600 | 30-50 |
| +0.300 | 12-30 |
| +0.106 | 14-50 |
| +0.075 | 5-12 |
| -0.075 | Max. 8% |

გამყიდველის სახელით მყიდველის სახელით

--------------------- --------------------------

დირექტორი გენ.დირექტორი