**დანართი N2**

შესყიდვის საგანს წარმოადგენს 200 კუბ. მეტრი **კვარცით გამდიდრებული გარეცხილი ქვიშა, ფრაქცია 0,70-1,5.**

**შესასყიდი საქონლის ტექნიკური სპეციფიკაციებია:**

|  |
| --- |
| **ქვიშის გრანულომეტრიული შედგენილობა %- ში** |
| 1 | 2მმ-ზე მეტი, მსხვილ მარცვლოვანი- 0.30% |
| 2 | 1.7მმ-ზე მეტი - 2მმ-ის ჩათვლით - 0.435% |
| 3 | 1,25მმ-ზე მეტი - 1,7მმ-ის ჩათვლით - 16.585% |
| 4 | 0.9მმ-ზე მეტი - 1.25მმ-ის ჩათვლით - 27.636% |
| 5 | 0.6მმ-ზე მეტი- 0.9მმ-ის ჩათვლით - 28.304% |
| 6 | 0,6მმ-ის ქვემოთ <=26% |

შენიშვნა:

-მოწოდებული საქონელი გარეცხილი უნდა იყოს მდინარის სუფთა წყალში, გასარეცხად გამოყენებული წყალი არ უნდა იყოს დაბინძურებული მარგანეცით.