მისი ფრაქციული შემადგენლობაა: 0-2 მმ

 მისი ქიმიური შემადგენლობაა:

 SiO2 - 75 - 85%,

 Al2O3 - 4 – 10%

 Fe2O3 - 0 - 2%

 CaO - 0,5 - 1,5%

 სინესტე არაუმეტეს 10%

 Фракционный состав: 0-2 мм.

 Химический состав:

 SiO2 - 75 - 85%,

 Al2O3 - 4 – 10%

 Fe2O3 - 0 - 2%

 CaO - 0,5 - 1,5%

 Влага не более 10%.