/ს.ს.“მინა“/

მოწოდებული პროდუქციის გრანულომეტრული და ქიმიური პარამეტრები

ქვიშა

ქიმიური შემადგენლობა

|  |  |
| --- | --- |
| SiO2 | Min 95.5% |
| AL2O3 | 2.4%±0.25% |
| Fe2O3 | 0.20%±0.03% |
| სინესტე | 5% |

გრანულაცია

|  |  |
| --- | --- |
| +0.700 | 0% |
| +0.500 | Max -4% |
| +0.075 | 2% – 3% |
| -0.075 | 1% – 2% |