
**standartuli rkina-betonis Webi**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dasaxeleba** | **diametri Dmm** | **diametri Dmm** | **simaRle Hmm** | **sigane Bmm** | **filis betonis moculoba** | **tona** | **betonis marka m3** | **liToni (kg)** | **seria** |
| **[К-10-10](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-10-10)** | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3,77 | albomi  м РК 2201-82 |
| **[К-10-5](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-10-5)** | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2,06 | Albomi м РК 2201-82 |
| **[К-12-10](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-12-10)** | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 | B15 | 4,71 | Albomi м РК 2201-82 |
| **[К-12-5](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-12-5)** | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2,56 | albomi  м РК 2201-82 |
| **[К-15-10](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-15-10)** | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1.1 | B15 | 5,57 | albomi  м РК 2201-82 |
| **[К-15-5](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-15-5)** | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 3,03 | albomi  м РК 2201-82 |
| **[К-20-5](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-20-5)** | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 | B15 | 3,94 | albomi  м РК 2201-82 |
| **[К-7-1,5](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-7-1.5)** | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.06 | B15 | 0,64 | albomiм РК 2201-82 |
| **[К-7-10](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-7-10)** | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2,62 | Albo,i  РК 2201-82 |
| **[К-7-5](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_k-7-5)** | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 | B15 | 1,53 | albomi  РК 2201-82 |
| **[КС 7.6](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_7.6)** | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 | B15 | 3 | - |
| **[КС10.18а](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_10.18)** |  | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1.15 | B15 | 25 | seris  3.900.1-14 |
| **[КС10.3](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_10.3)** | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 | B15 | 1.96 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС10.6](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_10.6)** | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | B15 | 3.95 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС10.9](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_10.9)** | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 5.66 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС10.9а](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_10.9a)** | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 | B15 | 14.76 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС13.6](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_13.6)** | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 | B15 | 4.44 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС13.9а](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_13.9)** | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 | B15 | 17.04 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС13.9б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_13.9b)** | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 24.42 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС15.18](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_15.18)** | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.804 | 2.01 | B15 | 14.12 | seria  Се3.900.1-14 |
| **[КС15.18а](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_15.18a)** | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1.88 | B15 | 30.76 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС15.18б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_15.18b)** | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1.8 | B15 | 40.2 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС15.6](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_15.6)** | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.265 | 0.66 | B15 | 4.94 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС15.6б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_15.6b)** | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 17.54 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС15.9](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_15.9)** | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7.02 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС15.9а](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_15.9a)** | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.35 | 0.88 | B15 | 29 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС15.9б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_15.9b)** | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 | B15 | 26.6 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС20.12а](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_20.12)** | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1.68 | B15 | 44.36 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС20.12б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_20.12b)** | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1.6 | B15 | 42 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС20.18б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_20.18)** | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 1.02 | 2.55 | B15 | 55.67 | seria 3.00.1-14 |
| **[КС20.6](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_20.6)** | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 | B15 | 13.04 | seria 3.900.1-14 |
| **[КС20.6б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_20.6b)** | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 | B15 | 23 | seria 3.900.1-14 |
| **[КС20.9](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_20.9)** | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1.48 | B15 | 19.88 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС20.9б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_20.9b)** | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1.10 | B15 | 34.6 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС25.12а](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_25.12)** | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2.18 | B15 | 49.1 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС25.12б](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_25.12b)** | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1.90 | B15 | 44.62 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС25.6](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_25.6)** | 2700 | 2500 | 590 | 100 | 0.48 | 1.2 | B15 | 15.74 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС7.3](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_7.3)** | 840 | 700 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1.64 | seria  3.900.1-14 |
| **[КС7.9](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_ks_7.9)** | 840 | 700 | 890 | 70 | 0.15 | 0.38 | B15 | 4.8 | seria 3.900.1-14 |
| **[КЦ12.9](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_kc_12.9)** | 1410 | 1250 | 290 | 80 | 0.30 | 0.75 | B15 | 5.44 | seria  3.003.1-1/87 |
| **[КЦ25.12](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_kc25.12)** | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.97 | 2.42 | B15 | 15.30 | seria  3.003.1-1/87 |
| **[ПК-7С](https://block-gbi.ru/dorozhnoe_stroitelstvo/kolodcy_zhelezobetonnye/kolco_pk-7s)** | 870 | 650-670 | 360 | 100-110 | 0.036 | 0.09 | B15 | 9,81 | albomi  РК 2201-82 |